陶瓷电容器	C 系列

适合一般用途

表面装配组件

特点

利用高度精密的技术，电容可来自多层而较薄的陶瓷介电质层。

单片结构保证有极佳的机械性强度及可靠性。

备有非常精确的体积容差，使进行自动装配时，有高度的准确性。

只以陶瓷及金属组成，而此等电容器提供极可信赖的性能，就算在极高或极低温度下，亦无渐衰的现象出现。

低集散电容保证符合标称，从而使电路设计程序简化。

因为残余电感少，所以可确保上佳的频率特性。

产品识别

| C |  | 1005 |  | C0G |  | 1E |  | 100 | D |  | - |  | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

- 产品系列

- 体积 长 x 阔

1005	1.0x0.5mm

1608	1.6x0.8mm

2012	2.0x1.25mm

3216	3.2x1.6mm

- 电容温度特性第一级 (温度补偿)

| 温度特性 | 电容改变 | 温度范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C0G* | 030ppm/ C | -55~+125 C |
| *请联络本公司订购 |  |  |  |
| 第二级 (温度稳定及一般用 |  |  |
| 途) |  |  |  |
| 温度特性 | 电容改变 | 温度范围 |  |
| X7R | 15% | -55~+125 C |
| X5R | 15% | -55~+85 C |
| Z5U | +22, -56% | +10~+85 | C |
| Y5V | +22, -82% | -30~+85 | C |

- 额定电压 EdC

| 0J | 6.3V |
| --- | --- |
| 1A | 10V |
| 1C | 16V |
| 1E | 25V |
| 1H | 50V |

电容范围及额定电压

| 型号 | 电容范围 |  | 额定电压 Edc(V) |
| --- | --- | --- | --- |
| C1005 | 0.5 ~ | 100000pF | 6.3 | ~ 50 |
| C1608 | 0.5pF | ~ 1F | 6.3 | ~ 50 |
| C2012 | 1200pF | ~ | 2.2F | 6.3 | ~ | 50 |
| C3216 | 3900pF | ~ | 10F | 6.3 | ~ | 50 |

- 标称电容

电容乃以三位数字作代码，并以 pF 为单位。

首两个数字分别用来识别第一及第二个电容的有效数字。第三个数字则用以识别电流倍增器。

R 则指明小数字。

| 010 | 1pF |  |
| --- | --- | --- |
| 100 | 10pF |  |
| 102 | 1000pF |  |
| 0R5 | 0.5pF |  |
| 3R5 | 3.5pF |  |
| (6) | 电容容差 |  |
| 代号 | 宽容度 | 应用电容范围 |
| C | 0.25pF |  |
| D | 0.5pF | 等于或小于 10pF |
| F | 1pF |  |
| J | 5% |  |
| K | 10% | 10pF 以上 |
| M | 20% |  |
| Z | 80,-20% |  |

- 包装形式

| T | 卷带(卷筒) |
| --- | --- |
| B | 袋装 |

(8)	TDK 自用代号

- 本公司备有详尽规格说明，提供有关产品的正确及安全使用方法，欢迎索取。产品规格如有更改，恕不作另行通知。

陶瓷电容器	C 系列

适合一般用途

表面装配组件

| C1005(EIA: CC0402)型号 |  |  |  | 电容范围 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形状及尺寸 |  |  |  | 第二级 (温度稳定) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 温度特性: X7R(15%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 额定电压 Edc: 50V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |  |
|  |  |  |  |  | (pF) |  |  |  |  |  |
|  | 最小 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 220 | 10% | 0.50.05 | C1005X7R1C221K |  |  |
|  |  |  |  |  | 330 | 10% | 0.50.05 | C1005X7R1C331K |  |  |
|  |  | 体积 mm |  |  | 470 | 10% | 0.50.05 | C1005X7R1C471K |  |  |
| 电容范围 |  |  |  | 680 | 10% | 0.50.05 | C1005X7R1C681K |  |  |
|  |  |  |  | 1000 | 10% | 0.50.05 | C1005X7R1C102K |  |  |
| 第一级 (温度补偿) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1500 | 10% | 0.50.05 | C1005X7R1C152K |  |  |
| 温度特性: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2200 | 10% | 0.50.05 | C1005X7R1C222K |  |  |
| C0G (030ppm/ C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3300 | 10% | 0.50.05 | C1005X7R1C332K |  |  |
| 额定电压 Edc: 50V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 额定电压 Edc: 25V |  |  |  |  |
| 电容量(pF) 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |  |
| 0.5 | 0.25pF | 0.50.05 | C1005C0G1H0R5C |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.75 | 0.25pF | 0.50.05 | C1005C0G1HR75C |  | (pF) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4700 | 10% | 0.50.05 | C1005X7R1E472K |  |  |
| 1 | 0.25pF | 0.50.05 | C1005C0G1H010C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6800 | 10% | 0.50.05 | C1005X7R1E682K |  |  |
| 1.5 | 0.25pF | 0.50.05 | C1005C0G1H1R5C |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0.25pF | 0.50.05 | C1005C0G1H020C |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.25pF | 0.50.05 | C1005C0G1H030C |  | 额定电压 Edc: 16V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |  |
| 4 | 0.25pF | 0.50.05 | C1005C0G1H040C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (pF) |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.25pF | 0.50.05 | C1005C0G1H050C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10000 | 10% | 0.50.05 | C1005X7R1C103K |  |  |
| 6 | 0.5pF | 0.50.05 | C1005C0G1H060D |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15000 | 10% | 0.50.05 | C1005X7R1C153K |  |  |
| 7 | 0.5pF | 0.50.05 | C1005C0G1H070D |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22000 | 10% | 0.50.05 | C1005X7R1C223K |  |  |
| 8 | 0.5pF | 0.50.05 | C1005C0G1H080D |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33000 | 10% | 0.50.05 | C1005X7R1C333K |  |  |
| 9 | 0.5pF | 0.50.05 | C1005C0G1H090D |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0.5pF | 0.50.05 | C1005C0G1H100D |  | 温度特性: X5R(15%) |  |  |  |  |
| 12 | 5% | 0.50.05 | C1005C0G1H120J |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 5% | 0.50.05 | C1005C0G1H150J |  | 额定电压 Edc: 10V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |  |
| 18 | 5% | 0.50.05 | C1005C0G1H180J |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (pF) |  |  |  |  |  |
| 20 | 5% | 0.50.05 | C1005C0G1H200J |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 47000 | 10% | 0.50.05 | C1005X5R1A473K |  |  |
| 22 | 5% | 0.50.05 | C1005C0G1H220J |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 5% | 0.50.05 | C1005C0G1H270J |  | 额定电压 Edc: 6.3V |  |  |  |  |
| 33 | 5% | 0.50.05 | C1005C0G1H330J |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |  |
| 39 | 5% | 0.50.05 | C1005C0G1H390J |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (pF) |  |  |  |  |  |
| 47 | 5% | 0.50.05 | C1005C0G1H470J |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 56000 | 10% | 0.50.05 | C1005X5R0J563K |  |  |
| 56 | 5% | 0.50.05 | C1005C0G1H560J |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 68000 | 10% | 0.50.05 | C1005X5R0J683K |  |  |
| 68 | 5% | 0.50.05 | C1005C0G1H680J |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100000 | 10% | 0.50.05 | C1005X5R0J104K |  |  |
| 82 | 5% | 0.50.05 | C1005C0G1H820J |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 5% | 0.50.05 | C1005C0G1H101J |  | 温度特性: Y5V(22,-82%) |  |  |  |
| 120 | 5% | 0.50.05 | C1005C0G1H121J |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 额定电压 Edc: 16V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电容量 | 容差 | 最厚厚度 | 型号 |  |  |
|  |  |  |  |  | (pF) |  | (mm) |  |  |  |
|  |  |  |  | 100000 | 80,-20% | 0.50.05 | C1005Y5V1C104Z |  |  |
| ! | 本公司备有详尽规格说明，提供有关产品的正确及安全使用方法，欢迎索取。 |  |  |  |  |  |

产品规格如有更改，恕不作另行通知。

陶瓷电容器	C 系列

适合一般用途

表面装配组件

C1608(EIA: CC0603)型号

形状及尺寸

最小 0.2

单位  mm

电容范围

第一级  (温度补偿)

温度特性: C0G (030ppm/ C)

额定电压 Edc: 50V

| 电容量(pF) | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.25pF | 0.80.1 | C1608C0G1H0R5C |
| 0.75 | 0.25pF | 0.80.1 | C1608C0G1HR75C |
| 1 | 0.25pF | 0.80.1 | C1608C0G1H010C |
| 1.5 | 0.25pF | 0.80.1 | C1608C0G1H1R5C |
| 2 | 0.25pF | 0.80.1 | C1608C0G1H020C |
| 3 | 0.25pF | 0.80.1 | C1608C0G1H030C |
| 4 | 0.25pF | 0.80.1 | C1608C0G1H040C |
| 5 | 0.25pF | 0.80.1 | C1608C0G1H050C |
| 6 | 0.5pF | 0.80.1 | C1608C0G1H060D |
| 7 | 0.5pF | 0.80.1 | C1608C0G1H070D |
| 8 | 0.5pF | 0.80.1 | C1608C0G1H080D |
| 9 | 0.5pF | 0.80.1 | C1608C0G1H090D |
| 10 | 0.5pF | 0.80.1 | C1608C0G1H100D |
| 12 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H120J |
| 15 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H150J |
| 18 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H180J |
| 20 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H200J |
| 22 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H220J |
| 27 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H270J |
| 33 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H330J |
| 39 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H390J |
| 47 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H470J |
| 56 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H560J |
| 68 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H680J |
| 82 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H820J |
| 100 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H101J |
| 120 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H121J |
| 150 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H151J |
| 180 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H181J |
| 220 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H221J |
| 270 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H271J |
| 330 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H331J |
| 390 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H391J |
| 470 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H471J |
| 560 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H561J |
| 680 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H681J |
| 820 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H821J |
| 1000 | 5% | 0.80.1 | C1608C0G1H102J |

电容范围

第二级  (温度稳定)

温度特性:  X7R(15%)

额定电压  Edc:  50V

| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| (pF) |  |  |  |  |
| 220 | 10% | 0.8 | 01 | C1608X7R1H221K |
| 330 | 10% | 0.8 | 01 | C1608X7R1H331K |
| 470 | 10% | 0.8 | 01 | C1608X7R1H471K |
| 680 | 10% | 0.8 | 01 | C1608X7R1H681K |
| 1000 | 10% | 0.8 | 01 | C1608X7R1H102K |
| 1500 | 10% | 0.8 | 01 | C1608X7R1H152K |
| 2200 | 10% | 0.8 | 01 | C1608X7R1H222K |
| 3300 | 10% | 0.8 | 01 | C1608X7R1H332K |
| 4700 | 10% | 0.8 | 01 | C1608X7R1H472K |
| 6800 | 10% | 0.8 | 01 | C1608X7R1H682K |
| 10000 | 10% | 0.8 | 01 | C1608X7R1H103K |
| 15000 | 10% | 0.8 | 01 | C1608X7R1H153K |
| 22000 | 10% | 0.8 | 01 | C1608X7R1H223K |
| 额定电压 Edc: 25V |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |
| (pF) |  |  |  |  |
| 33000 | 10% | 0.8 | 0.1 | C1608X7R1E333K |
| 47000 | 10% | 0.8 | 0.1 | C1005X7R1E473K |
| 额定电压 Edc: 16V |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |
| (pF) |  |  |  |  |
| 68000 | 10% | 0.8 | 0.1 | C1608X7R1C683K |
| 10000 | 10% | 0.5 | 0.05 | C1608X7R1C104K |
| [0.1F] |  |  |  |  |

温度特性: X5R(15%)

额定电压  Edc:  10V

| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| (pF) |  |  |  |
| 150000 | 10% | 0.80.1 | C1608X5R1A154K |
| 额定电压 Edc: 6.3V |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |
| (pF) |  |  |  |
| 220000 | 10% | 0.80.1 | C1608X5R0J224K |
|  | 20% | 0.80.1 | C1608X5R0J224M |
| 330000 | 10% | 0.80.1 | C1608X5R0J334K |
|  | 20% | 0.80.1 | C1608X5R0J334M |
| 470000 | 10% | 0.80.1 | C1608X5R0J474K |
|  | 20% | 0.80.1 | C1608X5R0J474M |

- 本公司备有详尽规格说明，提供有关产品的正确及安全使用方法，欢迎索取。产品规格如有更改，恕不作另行通知。

陶瓷电容器	C 系列

适合一般用途

表面装配组件

C1608(EIA: CC0603)型号

第二级 (温度稳定)

温度特性: Y5V (+22,-82%)

额定电压 Edc: 50V

| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (pF) |  |  |  |  |
| 100000 | +80,-20% | 0.80.1 | C1608Y5V1H104Z |  |
| [0.1F] |  |  |  |  |
| 额定电压 Edc: 16V |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| (pF) |  |  |  |  |
| 220000 | +80,-20% | 0.80.1 | C1608Y5V1H224Z |  |
| 额定电压 Edc: 10V |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| (pF) |  |  |  |  |
| 470000 | +80,-20% | 0.80.1 | C1608Y5V1A474Z |  |
| 1000000 | +80,-20% | 0.80.1 | C1608Y5V1A105Z |  |
| [0.1F] |  |  |  |  |

- 本公司备有详尽规格说明，提供有关产品的正确及安全使用方法，欢迎索取。产品规格如有更改，恕不作另行通知。

陶瓷电容器	C 系列

适合一般用途

表面装配组件

| C2012(EIA: CC0805)型号 | 额定电压 Edc: 25V |  |
| --- | --- | --- |

形状及尺寸

|  | 尺寸(mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T(厚度) |  |  |
|  | 0.60.15 |  |  |
|  | 0.850.15 |  |  |
| 最小 0.2 | 1.20.2 |  |  |

电容范围

第一级 (温度补偿)

温度特性: C0G (030ppm/ C)

额定电压 Edc: 50V

| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (pF) |  |  |  |  |  |
| 1200 | 5% | 0.85 | 0.15 | C2012C0G1H122J |  |
| 1500 | 5% | 0.85 | 0.15 | C2012C0G1H152J |  |
| 1800 | 5% | 0.85 | 0.15 | C2012C0G1H182J |  |
| 2200 | 5% | 0.85 | 0.15 | C2012C0G1H222J |  |
| 2700 | 5% | 1.25 | 0.02 | C2012C0G1H272J |  |
| 3300 | 5% | 1.25 | 0.02 | C2012C0G1H332J |  |
| 电容范围 |  |  |  |  |  |
| 第二级 (温度稳定) |  |  |  |  |
| 温度特性: X7R (15%) |  |  |  |  |
| 额定电压 Edc: 50V |  |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| (pF) |  |  |  |  |  |
| 1000 | 10% | 0.60.15 | C2012X7R1H102K |  |
| 1500 | 10% | 0.60.15 | C2012X7R1H152K |  |
| 2200 | 10% | 0.60.15 | C2012X7R1H222K |  |
| 3300 | 10% | 0.60.15 | C2012X7R1H332K |  |
| 4700 | 10% | 0.60.15 | C2012X7R1H472K |  |
| 6800 | 10% | 0.60.15 | C2012X7R1H682K |  |
| 10000 | 10% | 0.60.15 | C2012X7R1H103K |  |
| 15000 | 10% | 0.60.15 | C2012X7R1H153K |  |
| 22000 | 10% | 0.60.15 | C2012X7R1H223K |  |
| 33000 | 10% | 0.85 | 0.15 | C2012X7R1H333K |  |
| 47000 | 10% | 1.25 | 0.2 | C2012X7R1H473K |  |
| 68000 | 10% | 1.25 | 0.2 | C2012X7R1H683K |  |
| 100000 | 10% | 1.25 | 0.2 | C2012X7R1H104K |  |
| [0.1F] |  |  |  |  |  |

| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (pF) |  |  |  |  |
| 150000 | 10% | 1.250.2 | C2012X7R1E154K |  |
| 220000 | 10% | 1.250.2 | C2012X7R1E224K |  |
| 额定电压 Edc: 16V |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| (pF) |  |  |  |  |
| 330000 | 10% | 1.250.2 | C2012X7R1C334K |  |
|  | 20% | 1.250.2 | C2012X7R1C334M |  |
| 470000 | 10% | 1.250.2 | C2012X7R1C474K |  |
|  | 20% | 1.250.2 | C2012X7R1C474M |  |
| 1000000 | 10% | 1.250.2 | C2012X7R1C105K |  |
|  | 20% | 1.250.2 | C2012X7R1C105M |  |
| 额定电压 Edc: 10V |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| (pF) |  |  |  |  |
| 1500000 | 10% | 1.250.2 | C2012X5R0J155K |  |
|  | 20% | 1.250.2 | C2012X5R0J155M |  |
| 2200000 | 10% | 1.250.2 | C2012X5R0J225K |  |
|  | 20% | 1.250.2 | C2012X5R0J225M |  |
| 额定电压 Edc: 6.3V |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| (pF) |  |  |  |  |
| 3300000 | 10% | 1.250.2 | C2012X5R335K |  |
|  | 20% | 1.250.2 | C2012X5R335M |  |
| 温度特性: Y5V (+22,-82%) |  |  |
| 额定电压 Edc: 50V |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| (pF) |  |  |  |  |
| 100000 | +80,-20% 0.60.15 | C2012Y5V1H104Z |  |
| [0.1F] |  |  |  |
| 额定电压 Edc: 25V |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| (pF) |  |  |  |  |
| 470000 | +80,-20% | 1.250.2 | C2012Y5V1E474Z |  |
| 1000000 | +80,-20% | 1.250.2 | C2012Y5V1E105Z |  |
| 额定电压 Edc: 10V |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| (pF) |  |  |  |  |
| 4700000 | +80,-20% | 1.250.2 | C2012Y5V1C475Z |  |

- 本公司备有详尽规格说明，提供有关产品的正确及安全使用方法，欢迎索取。产品规格如有更改，恕不作另行通知。

| 陶瓷电容器 |  | C 系列 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适合一般用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表面装配组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3216(EIA: CC1206)型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 形状及尺寸 |  |  | 额定电压 Edc: 16V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
|  |  |  |  |  | (pF) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1500000 | 10% | 1.60.3 | C3216X7R1C155K |  |  |
| 最大 0.2 |  | T(厚度) |  |  | 20% | 1.60.3 | C3216X7R1C155M |  |  |
|  |  | 1.150.15 | 2200000 | 10% | 1.60.3 | C3216X7R1C225K |  |  |
|  |  |  | 1.30.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20% | 1.60.3 | C3216X7R1C225M |  |  |
|  |  |  | 1.6+0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3300000 | 10% | 1.60.3 | C3216X7R1C335K |  |  |
|  |  |  | -0.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20% | 1.60.3 | C3216X7R1C335M |  |  |

电容范围

第一级  (温度补偿)

温度特性: C0G (030ppm/ C)

额定电压 Edc: 50V

| 电容量 | 容差 | 最厚厚度 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| (pF) |  | (mm) |  |
| 3900 | 5% | 0.60.15 | C3216C0G1H392J |
| 4700 | 5% | 0.850.15 | C3216C0G1H472J |
| 5600 | 5% | 0.850.15 | C3216C0G1H502J |
| 6800 | 5% | 1.150.15 | C3216C0G1H682J |
| 8200 | 5% | 1.150.15 | C3216C0G1H822J |
| 10000 | 5% | 1.150.15 | C3216C0G1H103J |

电容范围

第二级  (温度稳定)

温度特性: X7R (15%)

额定电压 Edc: 50V

电容量	容差	最厚厚度(mm)	型号

(pF)

150000	10%	1.150.15	C3216X7R1H154K

220000	10%	1.150.15	C3216X7R1H224K

10%	1.150.15	C3216X7R1H224M

330000	10%	1.150.15	C3216X7R1H334K

10%	1.150.15	C3216X7R1H334M

额定电压 Edc: 25V

电容量	容差	最厚厚度(mm)	型号

(pF)

470000	10%	1.150.15	C3216X7R1E474K

20%	1.150.15	C3216X7R1E474M

680000	10%	1.60.3	C3216X7R1E684K

20%	1.60.3	C3216X7R1E684M

100000	10%	1.60.3	C3216X7R1E105K

20%	1.60.3	C3216X7R1E105M

额定电压 Edc: 10V

| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (pF) |  |  |  |  |  |
| 1500000 | 10% | 1.60.3 | C3216X5R1A475K |  |
| [4.7 F] | 20% | 1.60.3 | C3216X5R1A475M |  |
| 额定电压 Edc: 6.3V |  |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| (pF) |  |  |  |  |  |
| 6800000 | 10% | 1.60.3 | C3216X5R0J685K |  |  |
|  | 20% | 1.60.3 | C3216X5R0J685M |  |  |
| 10000000 | 10% | 1.60.3 | C3216X5R0J106K |  |  |
|  | 20% | 1.60.3 | C3216X5R0J106M |  |
| 温度特性: Y5V (+22,-82%) |  |  |  |
| 额定电压 Edc: 50V |  |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| (pF) |  |  |  |  |  |
| 470000 | +80,-20% | 0.850.15 | C3216Y5V1H474Z |  |
| 1000000 | +80,-20%1.30.2 | C3216Y5V1H105Z |  |
| [0.1F] |  |  |  |
| 额定电压 Edc: 25V |  |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| (pF) |  |  |  |  |  |
| 2200000 | +80,-20% | 1.30.2 | C3216Y5V1E225Z |  |
| 额定电压 Edc: 16V |  |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| (pF) |  |  |  |  |  |
| 4700000 | +80,-20% | 1.30.2 | C3216Y5V1C475Z |  |
| 额定电压 Edc: 10V |  |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| (pF) |  |  |  |  |  |
| 10000000 | +80,-20% | 1.60.3 | C3216Y5V1A106Z |  |
| 额定电压 Edc: 6.3V |  |  |  |  |
| 电容量 | 容差 | 最厚厚度(mm) | 型号 |  |
| (pF) |  |  |  |  |  |
| 22000000 | +80,-20% | 1.60.3 | C3216Y5V1A226Z |  |

4112_C1005

990901

- 本公司备有详尽规格说明，提供有关产品的正确及安全使用方法，欢迎索取。产品规格如有更改，恕不作另行通知。